Вопрос 1

Как влияет наноструктурный фактор на токсичность нанокомпозита по сравнению с другими формами существования этого соединения?

Косарев А.

Ответ 1

Токсичность коллоидного серебра отдельно не изучалась, т.к. это не 
входило в цели нашего исследования. Учитывая, что наночастицы серебра 
отдельно нестабильны, то можно лишь сравнить данные для композита в 
целом с литературными данными по наночастицам серебра с размерностью 
нашего диапазона и сферической конфигураций. При подборе и анализе 
соответствующей литературы был сделан вывод, что пектин, как 
стабилизирующая оболочка не влияет на токсичность наночастиц.Кроме того, 
ранее изучалось самостоятельное действие стабилизирующей оболочки 
-пектина на организм - он не обладает токсичностью и даже используется в 
пищевой промышленности. А вот сравнение токсичности коллоидного и 
наноразмерного серебра более сложный и неоднозначный вопрос, который 
требует отдельной дискуссии.

Вопрос 2

Добрый день, уважаемые авторы, спасибо за интересную презентацию. Ответьте на вопросы:

Проводили ли Вы отдельно определение размера синтезированные  наночастицы серебра  и полисахарада пектина до образования комплекса?

Каким методом (если проводили)? С помощью какого оборудования исследовали распределение наночастиц по размерам?

Антипьева М.В.

Ответ 2

В нашем случае при синтезе наночастиц серебра полисахарид пектин 
выступает одновременно и восстановителем, и стабилизатором частиц. То 
есть в процессе синтеза пектин восстанавливает катионы серебра до 
металлических наночастиц и одновременно формирует на их поверхности 
стабилизирующую оболочку, поэтому отдельно у нас не существует 
наночастиц серебра без оболочки пектина.
2) Распределение частиц по размерам изучали двумя методами:
а) в высушенном состоянии: получали изображения частиц методом 
просвечивающей электронной микроскопии и по микрофотографиям строили 
гистограммы распределения частиц по размерам.
б) в водных средах (то есть в гидратированном состоянии): на приборе 
Zetasizer Nano ZS методом динамического рассеяния света определяли 
средний гидродинамический диаметр частиц, индекс полидисперсности и 
распределение частиц по размерам.

С уважением, коллектив соавторов.